Test 29 akumulátorů a pěti nabíječek
Aby vám nedošla šťáva
Nesprávná technika nabíjení a špatná údržba - to jsou nejčastější příčiny špatné funkce akumulátorů v mobilech a noteboocích. Chip testoval akumulátory i nabíječky a prozradí vám, co dělat, aby se vašim dárcům energie dlouho dobře dařilo.

Konstrukce akumulátorů
Li-Ion
Kompaktní silák
Li-Ion články jsou drahé, pojmou hodně energie, samy od sebe se však rozkládají. Ochranná elektronika zabraňuje jejich přehřátí a případné explozi, dojde-li k jejich přebíjení.

NiCd a NiMH
Tužkový článek (Mignon)
Niklové akumulátory jsou levné, dokáží ale uskladnit jen málo energie. Při dodržení speciální nabíjecí techniky zůstanou dlouho v dobrém stavu.

Li-Polymer
Placička pro minipřístroje
Tento typ má podobné vlastnosti jako Li-Ion. Vzhledem k extrémně ploché konstrukci nebývá ochranná elektronika vestavěna v článku, ale mimo něj uvnitř přístroje.

Kdo si chce pořídit nějaký mobilní přístroj, má zpravidla jasnou představu, na čem mu záleží - o koupi rozhodují taková kritéria, jako je výkon, vybavení, hmotnost, design nebo cena. Na zdroj energie pomyslí při plánování jen málokdo; a není se ani co divit, vždyť kvalita akumulátorů se považuje za dosti nevypočitatelnou veličinu. Ti šťastnější telefonují svým mobilem celá léta, smolaři musí třeba i skoro nový zdroj energie dát do sběru.
Bylo to tak psáno ve hvězdách? Vůbec ne. Každý uživatel může "osud" svého akumulátoru výrazně ovlivnit. Když o zdroj v mobilních zařízeních dobře pečujete a správně ho nabíjíte, žije dlouho a překypuje energií. Chip vám ukáže, jak na to.
Není však akumulátor jako akumulátor. I při nejlepší údržbě se mezi nimi, podle typu a výrobce, vyskytují nezanedbatelné rozdíly. Kdo vám za vaše peníze nabídne nejvíc proudu, však vyšlo najevo v našem testu: veškerou energii jsme si vyžádali od 29 akumulátorů a pěti nabíječek.

Mobilní zařízení používají čtyři druhy akumulátorů, které se liší cenou, výkonem a údržbou
Kdo řídí auto, musí je samozřejmě umět obsluhovat. Stejně je tomu s akumulátory: je důležité vědět, jak jejich různé systémy fungují, jaká technika nabíjení je pro ně optimální a jak jim dodat novou sílu, když se unaví.
V přenosných přístrojích se dnes etablovaly čtyři typy akumulátorů: niklkadmiové (NiCd), niklmetalhydridové (NiMH), lithioiontové (LiIon) a lithiopolymerové (Li-Polymer). Čtvrtý typ nebyl testován, neboť tyto formovatelné zdroje jsou většinou v přístrojích pevně zabudovány a nedají se vyměňovat. Všechny jmenované druhy převádějí chemickou energii na elektrickou. Vždy mají tři základní komponenty: kladnou (anoda) a zápornou elektrodu (katoda) a mezi nimi elektrolyt. V nabitém stavu je u záporného pólu přebytek elektronů, což má za následek elektrické napětí mezi oběma póly. Při uzavření obvodu (tj. propojení pólů přes nějaký spotřebič, v našem případě mobil, notebook, "digiťák" atd.) kladný pól elektrony "odsává" - vzniká tak elektrický proud a akumulátor se pozvolna vybíjí. Elektrolyt, zpravidla nějaký roztok, přitom umožňuje pohyb elektronů mezi elektrodami uvnitř akumulátoru. Jakmile se přebytek elektronů u záporné elektrody odčerpá, je akumulátor vybit - pak přijde ke slovu nabíječka a celý cyklus se opakuje.

Špatná technika nabíjení - úhlavní nepřítel akumulátoru
Alfou a omegou akumulátoru, chcete-li dobíjecího článku, je správná péče: příliš časté dobíjení a zanedbaná údržba mohou snížit jeho kapacitu o 40 až 50 %. Energetickou bilanci akumulátoru si můžeme představit rozdělenu na tři oblasti: Energii z "prázdné zóny" již spotřebič vyčerpal - tu lze znovu dobít. "Užitečná zóna" obsahuje energii, kterou spotřebič ještě může odebrat. Žádnou použitelnou energii už však nenajde v "oblasti usazenin", která se s přibývajícím stářím, při špatné údržbě a při přetěžování článku zvětšuje. Důsledkem pak je, že i po plném nabití akumulátor rychle ochabne.
U článků typu NiCd a NiMH je oblast usazenin tvořena (na rozdíl od připojeného schematicky pojatého vyobrazení) krystalickými nánosy na elektrodách, což se v provozu projevuje jako tzv. paměťový efekt (Memory-effect) u NiCd (el. článek si "pamatuje" stav, v němž začalo dobíjení, a považuje jej za počáteční) nebo efekt "líné baterie" (Lazy-Battery-Effect) v případě NiMH (viz připojené grafy). S dobrou nabíječkou je však možné niklové akumulátory usazenin zbavit, a to vícenásobným opakováním nabíjecích a vybíjecích cyklů - potom usazeniny zpravidla zmizí a článek je téměř jako nový.
Výrobci rádi zamlčují, že "usazeninovou zónu" vykazují i lithiové akumulátory: začne růst (kvůli korozi lithiové elektrody) už zhruba po roce a postupně způsobí drastickou ztrátu kapacity až o 50 %.

Vnitřní odpor článku: čím nižší, tím delší provoz
Akumulátor dodává plný výkon, jen je-li jeho vnitřní odpor co nejnižší. Pouze tehdy udrží napětí i v případě, že spotřebič odebírá hodně proudu. Taková situace například nastane, když se mobilní telefon přihlašuje do sítě v nepříznivých rádiových podmínkách, když notebook velmi často pracuje s diskem nebo když předou motory "digicamu".
V jednom z rámečků můžete porovnat situaci "zdravého" akumulátoru s nízkým a "nemocného" s vysokým vnitřním odporem. Velký vnitřní odpor škrtí průtok proudu článkem: potřebuje-li přístroj krátkodobě hodně proudu, napětí akumulátoru v důsledku velkého odporu poklesne i když je "naládován" až po okraj. Na to však zareaguje obvod přístroje hlídající vybití akumulátoru a způsobí jeho předčasné odpojení, ačkoliv je v něm stále ještě nevyužitá energie.
Dobré NiCd akumulátory vykazují malý vnitřní odpor (viz tabulka), jen asi 10 až 15mW. Takzvané slinuté články, zvláštní forma NiCd akumulátoru s impedancí jen 4 až 10mW, se vyskytují ve spotřebičích s velmi vysokým odběrem proudu, jako jsou akumulátorové vrtačky a profesionální fotografické blesky. Ani po více než 1500 nabíjecích cyklech se vnitřní odpor dobře udržovaného niklkadmiového akumulátoru prakticky nezvýší.
Horší je to s články typu NiMH: jejich vnitřní odpor bývá na počátku mezi 20 a 30 mW, po nějakých 300 až 400 nabíjecích cyklech se však zpravidla zvyšuje zhruba o 50 % - pak už se akumulátor rychle unavuje a patří do sběru.
Vnitřní odpor článků na bázi lithia leží mezi 150 a 200 mW, takže tyto články se příliš nehodí pro velké "žrouty" energie. Počet nabíjecích cyklů u nich nemá takřka žádný nepříznivý vliv na vnitřní odpor, lithiový akumulátor se však asi po dvou letech znehodnotí sám od sebe. Pak se jeho vnitřní odpor zdvojnásobí ať byl denně používán a dobíjen, nebo jen ležel ve skříni.

Typy článků detailně
NiCd: Jak vidíte na jednom z obrázků, niklkadmiový akumulátor je složen ze tří vrstev. Kladnou elektrodu tvoří hydroxid niklu, zápornou (jedovaté) kadmium. Obě elektrody odděluje separátor obsahující elektrolyt (hydroxid draselný). Elektrody jsou spojeny s kladným a záporným vývodem (pólem). Jmenovité napětí článku (při zátěži) je přibližně 1,2 V - jeli zapotřebí vyšší napětí, spojuje se více článků za sebou ve formě akumulátorové baterie.
Výhodou NiCd oproti ostatním typům je vysoká proudová zatížitelnost a odolnost vůči mrazu až do -15 °C. Navíc snese pětkrát rychlejší nabíjení než typ NiMH a až dvacetkrát razantnější než lithiová varianta - samozřejmě za předpokladu, že máte nabíječku schopnou dodávat potřebně velký proud.
K nevýhodám oproti systémům na lithiové bázi patří hlavně malá kapacita, velká hmotnost a paměťový efekt. Kromě toho testy Chipu prokázaly, že mnohé NiCd články mají sklon k samovybíjení - během 24 hodin poztrácejí až 22 % energie.
Je-li NiCd akumulátor nabíjen přes deset hodin malým proudem a před nabíjením nebyl úplně vyprázdněn, paměťový efekt jej rychle diskvalifikuje: ačkoliv je plně nabit, při zatížení selže. Důvod je prostý. Na záporné elektrodě se usazují kovové krystalky. Tím se snižuje kapacita, roste vnitřní odpor a článek při zátěži neudrží napětí. Takový akumulátor pak vydrží pracovat třeba jen několik minut.
Unavené NiCd články v žádném případě nedobíjejte, ale nejprve je nechte úplně vybít nejlépe pomocí počítačově řízené nabíječky (viz rámeček). Je-li NiCd akumulátor ochromen paměťovým efektem, lze jej opakovaným vybíjením a nabíjením reaktivovat - paměťový efekt NiCd článku je reverzibilní.
NiMH: Mají podobnou stavbu, používají ale mnohem ekologičtější materiály. Kladná elektroda je opět z hydroxidu niklu, záporná je tvořena kovovou slitinou schopnou vázat vodík. Separátor oddělující obě elektrody obsahuje i zde alkalický elektrolyt (hydroxid draselný). Jediný rozdíl oproti řešení NiCd tedy představuje vodík vázající slitina, která nahradila jedovaté kadmium. Stejně jako u NiCd článku je jmenovité napětí 1,2 V, samovybíjení je ale o něco menší: po 24 hodinách "vyprchá" (v závislosti na výrobku) 6 až 16 % energie (viz přehled akumulátorů).
Nesprávný postup nabíjení může mít za následek, že NiMH článek bude náladový jako nějaká protivná primadona: přestože je plně nabit, po krátké době provozu začne stávkovat - efekt líné baterie udeřil jako migréna. Naštěstí je i zde poměrně snadná pomoc. Stačí článek čas od času před nabíjením zcela vybít. "Zlenivění" NiMH akumulátoru se projeví poklesem napětí při zatížení - přístroj se předčasně vypne. Mnohé mobilní telefony však nabízejí speciální funkci pro údržbu akumulátoru, která vzniku efektu "líné" baterie zabraňuje.
U ostatních přenosných přístrojů byste nějaký "pečovatelský" program, který by NiMH články průběžně udržoval "v dobré kondici", bohužel hledali marně. Najdete jej však u velmi kvalitních nabíječek (viz přehled) a jeho pomocí prodloužíte životnost akumulátoru až o 50 %.
NiMH článek uskladní při téže hmotnosti téměř dvojnásobek energie oproti NiCd. Poněvadž oba "niklové" systémy vykazují stejné rozměry, lze je přímo zaměnit. Ale pozor u přístrojů, které hodně "žerou": do silných blesků, akumulátorových vrtaček a profesionálních kamer patří výhradně NiCd! Jen tento typ je schopen dodat velký proud, aniž by přitom zakolísalo napětí.
Li-Ion: Díky své vysoké energetické hustotě vytlačuje tento typ současné NiCd a NiMH články z mobilních přístrojů. Namísto niklu používá chemicky vysoce reaktivní a snadno vznětlivé lithium (viz obrázek). Kladná elektroda sestává většinou z lithiokobaltového oxidu, do jehož krystalové mřížky byly vpraveny ionty lithia. Sloučeniny uhlíku a grafitu, rovněž obsahující lithiové ionty, tvoří zápornou elektrodu - tato kombinace dává jmenovité napětí 3,6 V. Elektrolytem jsou agresivní organická rozpouštědla (propylen- nebo ethylenkarbonát) - pokud vyteče, hrozí poleptání pokožky či koroze uvnitř přístroje. Tomuto nebezpečí čelí většina výrobků uzavřením do stabilního kovového pláště. V obalu akumulátoru bývá zalit mikročip s potřebnými senzory, který zabraňuje přehřátí a roztržení v případě přebíjení článku.
Lithioiontové akumulátory pojmou při stejné velikosti asi třikrát více energie než klasické niklkadmiové a neznají ani paměťový efekt, ani "lenost". Tím je dána jejich velká přednost: před nabíjením je není nutno úplně vybíjet. Za 24 hodin je u nich samovybíjení zanedbatelně malé, teprve po měsíci postrádají necelých 10 % energie. V laboratoři jsme měřili jejich vnitřní odpor: hodnota 200 až 250 mW je poměrně vysoká, což znamená, že ani typ Li-Ion není vhodný pro spotřebiče s odběrem proudu o velké intenzitě. Jinak se článek silně zahřívá a napětí klesá. Také vysoká hustota energie není zadarmo - výrobní náklady jsou ve srovnání s typy NiCd a NiMH o 30 až 50 % vyšší.
O stárnutí lithioiontových článků výrobci svorně mlčí - dokonce na ně ani netisknou datum výroby. Důvodem je hlavní bolest tohoto řešení: ať je používáte, nebo ne, asi po roce citelně ztrácejí kapacitu (viz "Tipy a triky"). Kvůli vysoké reaktivnosti lithia se totiž článek rozkládá sám od sebe a někdy už i po dvou letech může být nepoužitelný. V našem testu například dva roky starý akumulátor od firmy SmartBat vykázal jen 54 % proklamované kapacity.
Li-Polymer: Lithiopolymerový akumulátor používá namísto tekutého elektrolytu pevný. Ten tedy nemůže vytéci, a článek proto nepotřebuje žádný masivní ochranný obal - stačí pokovená nebo hliníkem pokrytá umělohmotná fólie. Odpadá tu i jinak obvyklý separátor, neboť odstup elektrod zajišťuje přímo pevný elektrolyt.
Katoda sestává z oxidu lithia a kobaltu nebo lithia, niklu a kobaltu, do jehož krystalické mřížky byly vpraveny ionty lithia. Anodu tvoří sloučeniny grafitu. Stejně jako u typu Li-Ion je jmenovité napětí 3,6 V - identická je i technika nabíjení.
Lithiopolymerové akumulátory lze vyrobit extrémně ploché (o tloušťce jen několik milimetrů) a v libovolném tvaru - dají se dokonce v širokých mezích formovat a ohýbat. Díky tomu se vejdou do malých mobilů, miniaturních kamer, ultraplochých notebooků či PDA. Při plochém provedení se ochranný obvod často v přístroji umísťuje separátně.
V porovnání s typem Li-Ion je Li-Polymer při stejné kapacitě asi o 10 až 15 % lehčí, ale o 10 až 20 % objemnější. Během času ztrácí kapacitu rychleji než článek Li-Ion, zato si lépe poradí s mrazem. I tak však od -15 °C začne proud dodávat "po kapkách".

Loys Nachtmann

Paměťový efekt a efekt "líné baterie"
Proč se akumulátor rychle unaví
Pokud NiCd a NiMH články před nabíjením úplně nevybijete, zanesou se, dávají méně energie a jejich vnitřní odpor vzrůstá. Krystalické usazeniny na elektrodách způsobují jevy zvané paměťový efekt a efekt "líné baterie": mobily, notebooky, kamery atd. se pak v důsledku snížení napětí akumulátoru předčasně vypnou.

Vnitřní odpor
Když plný akumulátor nemá "šťávu"
Jedině články s nízkým vnitřním odporem dokáží delší dobu napájet spotřebiče s velkým odběrem, jako jsou mobily, notebooky, "digicamy" apod. U niklových akumulátorů zůstane vnitřní odpor nízký, pokud jsou před nabíjením plně vybity (refresh). Pro typ NiMH navíc platí, že čím častěji se nabíjí, tím rychleji roste jeho vnitřní odpor. U lithiových článků nemůžeme vnitřní odpor nijak ovlivnit - s věkem se postupně zvětšuje a do dvou let narůstá až o 200 %.

Nízký vnitřní odpor
Zdravý akumulátor: Čím menší je vnitřní odpor článku, tím více proudu může obvodem protékat. Ani při velkém zatížení neklesne napětí a spotřebič může odebrat veškerou energii.

Vysoký vnitřní odpor
Nemocný akumulátor: Vysoký vnitřní odpor škrtí průtok proudu. Při větším zatížení poklesne napětí článku a přístroj se předčasně vypne. Důsledek v akumulátoru zůstane nevyužitá energie.

Nánosy upíjí šťávu
Oblast usazenin: Čím větší, tím dříve nastane paměťový efekt nebo efekt "líné baterie". Počítačově řízené nabíjení/vybíjení dokáže usazeniny odstranit.

Jak jsme testovali akumulátory
Záleží na nabíjení
Jako zkušební přístroj používáme Cadex Analyzer C7200. Abychom zajistili identické testovací podmínky, niklové akumulátory formujeme vícenásobným vybíjením/nabíjením.
Analytický systém Cadex: Grafy znázorňují průběh čtyř měřených veličin - nabíjecí/vybíjecí proud [mA], napětí akumulátoru [mV], teplota akumulátoru [°C] a vnitřní odpor [mW] (shora v tomto pořadí).
U lithiových článků tato procedura odpadá, neboť dosahují plného výkonu již po prvním nabíjecím cyklu.

Kapacita
Niklové akumulátory nabíjíme/vybíjíme nábojem 1 C: má-li článek kapacitu 1000 mAh, použijeme nabíjecí/vybíjecí proud 1 A. Lithiovým typům dopřáváme 0,5 C, poněvadž při silnějším proudu by mohl zareagovat ochranný obvod akumulátoru a zkreslit tak výsledek měření. Energie uvolněná při vybíjení odpovídá kapacitě akumulátoru v mAh (miliampérhodinách). Napětí ukončující nabíjení volíme u niklových akumulátorů 1,0 V na článek, u lithiových 3,0 V na článek.

Samovybíjení
Jaká část kapacity ubude za jeden den, zjišťujeme takto: Plně nabitý niklový akumulátor na den uskladníme při 21 °C a pak změříme jeho aktuální náboj. Poměr hodnoty naměřené bezprostředně po nabití a po 24hodinovém uskladnění představuje koeficient samovybíjení (udáváme jej v procentech). U lithiových typů je samovybíjení zanedbatelně malé a neměříme je.

Vnitřní odpor
Čím menší je vnitřní odpor, tím později "povolí" napětí při velkých proudech a akumulátor se méně zahřívá. U typu NiMh se vnitřní odpor zvětšuje tím více, čím častěji je nabíjen; u lithiových akumulátorů roste pouhým stárnutím. V tomto směru jsou na tom nejlépe články NiCd, jejichž vnitřní odpor se téměř nemění.

Hmotnost
Z hmotnosti a naměřené kapacity určujeme specifickou kapacitu; jednotkou je Wh/kg (watthodina na kilogram). Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe: vzdor malé váze dodává akumulátor více energie.

Jak fungují nabíječky
Kde nejlépe natankovat
Chip si vzal pod lupu pět nabíječek pro niklové články - výsledky vidíte v tabulce na konci rámečku. Nabíječky lithiových akumulátorů jsme netestovali, neboť výrobci ke svým mobilům, notebookům a kamerám dodávají speciální zařízení, přizpůsobená konkrétně použitým "skladům energie".
Nejprve se však podíváme, jak moderní nabíječky fungují a jakými postupy niklové i lithiové akumulátory stoprocentně nabíjejí.
Niklové akumulátory potřebují nabíječky, které lze rozdělit na pomalé, rychlé a reflexní. Pomalé nabíječky posílají do článku velmi slabý proud, a nabíjecí doba u nich proto bývá dlouhá: 14 až 16 hodin. Při takto "jemném zacházení" ovšem nemají šanci akumulátor (kromě doplnění energie) nějak ovlivnit a např. oživení unavených kusů od nich nelze očekávat.
Rychlonabíječky se optimálně hodí pro typy NiCd a NiMH. Článek dokáží naplnit přibližně za hodinu a díky speciálním údržbovým programům jej také zbavit únavy a dodat mu původní sílu. Postup nabíjení kontroluje zabudovaný čip. Je-li článek nabíjen velkým proudem (viz graf), narů-stá napětí až do dosažení maximální hodnoty (tzv. Peak - cca 1,48 V na článek). V důsledku chemických procesů v článku pak napětí klesá; asi 15 až 20 mV pod vrcholem nabíječka dodávku proudu ukončí (tzv. deltapeak postup) - akumulátor je nabit.
Reflexní nabíječky jsou nejmodernější rychlonabíjecí zařízení pro niklové články. Mohou je nabíjet v jakémkoliv stupni nabití, což je jejich velkou předností. Namísto konstantního nabíjecího proudu totiž dodávají proud pulzující podle následujícího schématu: Nabíječka nejprve zapne proud na dobu 980 ms a pak jej na 5 ms vypne. Dalších 5 ms trvá krátká vybíjecí fáze, přičemž vybíjecí proud je třikrát až pětkrát vyšší než nabíjecí. V následujících 10 ms reflexní nabíječka kontroluje (i zde metodou delta-peak), zda už je akumulátor plný - pokud ne, cyklus se opakuje.
U lithiových akumulátorů není možné rychlonabíjení velkým proudem jako u akumulátorů niklových. Nabíjení trvá přibližně tři hodiny a probíhá ve dvou stupních. Na začátku (viz graf) poskytuje nabíječka proud o intenzitě (v ampérech) maximálně rovné 70 % jmenovité kapacity (v ampérhodinách). Po cca 75 minutách první stupeň končí a článek je nabit přibližně na 70 %. V druhém nabíjecím stupni pozvolna stoupá napětí, nabíjecí proud však strmě klesá. Jakmile u Li-Ion článku napětí dosáhne 4,2 V, akumulátor je plný a nabíjení končí. Druhý nabíjecí stupeň trvá asi dvakrát déle než první a je pro lithiové akumulátory výsostně důležitý: čím plnější je článek, tím méně je nutno jej dobíjet - a tím déle bude naživu (viz také Tipy a triky).

Tipy a triky
Akumulátor vždy fit
NiCd a NiMH
Správná údržba: Niklové akumulátory žijí déle, pokud je jednu až dvě hodiny podrobíte rychlonabíjení velkým proudem pomocí počítačově řízené nabíječky. Pro správnou údržbu je ovšem zapotřebí nabíječka, která akumulátor umí nejen nabíjet, ale i vybíjet (oživení) - tak odvrátíte nebezpečí paměťového efektu i efektu "líné baterie". Jestliže niklový akumulátor nechcete delší dobu (několik měsíců) používat, měli byste jej vybít a uložit do chladničky při 0 až cca 8 °C. Ale pozor, ne do "mrazáku" - teploty hlouběji pod nulou nadělají víc škody než užitku!
Oživení NiMH článku v mobilu: Akumulátory mobilních telefonů pojmou postupem času méně a méně energie a přijde doba, kdy se "položí" už po několika telefonátech. Stává se to hlavně těm, kteří mobil často dobíjejí, aniž by vyčkali jeho vybití - efekt "líné baterie" našel svou další oběť. Ale existuje obrana. V menu mnoha mobilních telefonů bývá obsažen program pro údržbu NiMH článku, který dokáže dostat dárce energie opět "do formy". Jak program pracuje, už víme - nejprve úplné vybití, pak nabíjení. Pokud se váš mobil o údržbu svého akumulátoru nedokáže postarat sám, pomozte mu alespoň takto: Nechte jej zapnutý tak dlouho, dokud se sám nevypne, a teprve pak článek nabijte.
Vytřídění starých niklových článků: Snad v každé domácnosti se dnes hromadí spousta starých NiCd a NiMH článků - mnohé ještě fungují, z jiných nedostanete "ani kapku". Chcete-li oddělit ty dobré od špatných, budete potřebovat nějaký měřicí přístroj, např. digitální multimetr (třeba VC33 od ConradElectronics; za cca 450 Kč - dobrá koupě). Změřte jím napětí naprázdno jednotlivých článků. Pokud po nabití naměříte více než 1,68 V, patří do sběru. Blížící se konec akumulátoru jinak také poznáte podle krátké výdrže a zahřívání při provozu.

Li-Ion a Li-Polymer
Pozor na ležáky! Drahé "high-end" mobily s lithiovým akumulátorem dostanete už po roce od data výroby skoro za babku. Buďte však opatrní - i při pouhém skladování se vysoce reaktivní lithium v akumulátoru mohlo rozložit; takový kus má často i jen 50 % původní kapacity a je zralý na recyklaci. Má-li pak telefon řádně sloužit, musíte mu koupit Li-Ion nový - k ceně mobilu si tak připočítejte dalších minimálně tisíc korun. A jsme znovu u téhož problému: Pozor na ležáky! Aby se snadněji zbavili starého zboží, netisknou výrobci akumulátorů datum výroby na obal, ale pouze jej kódují ve výrobním čísle - jak, to se nedozvíte. Nechte si proto od prodejce písemně potvrdit, že zakoupený akumulátor není starší než šest měsíců, vyplatí se to!
Šetřte nabíjením! Li-Ion články snesou jen asi 300 až 500 nabíjecích cyklů, pak jejich kapacita poklesne a je s nimi konec. Chcete-li tedy takový článek udržet dlouho "fit", měl by být nabíjen pokud možno zřídka - což v praxi znamená vždy až po úplném vyprázdnění. I když jen chvilku dobíjíte skoro nabitý článek, počítá se to jako celý nabíjecí cyklus, o nějž jste právě svému zdroji energie zkrátili život. Pokud používáte pro jeden přístroj dva akumulátory, měli byste je pravidelně střídat - rozpůlením počtu nabíjecích cyklů jim "funkční období" značně prodloužíte.
Lithiový článek v mobilu: Když si přinesete nový mobilní telefon s Li-Ion akumulátorem, v žádném případě jej hned bezmyšlenkovitě nezapínejte. Než přístroj poprvé uvedete do provozu, předem akumulátor plně nabijte. Díky "iniciačnímu" nabití si článek lépe zachovává svou kapacitu a vydrží déle. Nebudete-li akumulátor po dobu více týdnů používat, uložte jej do chladničky při teplotě 5 až 8 °C - samozřejmě nikoli do mrazáku!

Závěr
Značkové akumulátory jsou lepší než "no-name"
* Jak dokazují měření v naší testovací laboratoři, většina NiCd akumulátorů neposkytuje udávanou kapacitu. Např. na článku Hama je napsáno 900 mAh, dostali jsme z něj ale jen 639 mAh, tedy skoro o 30 % méně. Vítěz testu, Sanyo N-3US, je ušlechtilý akumulátor, který snáší i velmi vysoké vybíjecí a nabíjecí proudy (6 A). Hodně výkonu za málo peněz nabízí Emmerich High Capacity 1130 - stojí jen 44,30 Kč a po právu si odnáší náš cenový tip.
* NiMH akumulátory poskytují při téže velikosti skoro dvojnásobnou kapacitu oproti typu NiCd a jsou také dvakrát dražší. Srovnávací test dosvědčil, že oba velcí výrobci akumulátorů, Panasonic a Sanyo, si drží přední pozici. Žádný ze zkoušených exemplářů nedodržel udávanou kapacitu i Panasonic u vítěze testu, Rechargable 200, přehání o 10 %. Cenový tip, GP NiMH 1800, sice není ze všech nejlevnější, ale za danou cenu podává nejlepší výkon. Nejmenší kapacitu vykázal článek od H&H - na obalu čteme 1800, ale museli jsme se spokojit s pouhými 1152 mAh.
* Pro lithiové akumulátory platí: Ruce pryč od "no-name" produktů! Některé jsou dokonce dražší než značkové zboží a nedodržují proklamovanou kapacitu: např. v mobilech často používaný akumulátor firmy SmartBat dokázal v testu poskytnout jen 54 % jmenovité kapacity. Vítězství si připsal typ Nokia BLS-2N jen těsně - přesvědčil malým vnitřním odporem a nízkou hmotností, nikoli však cenou. Přitom vysokovýkonný akumulátor pro mobily nemusí být drahý, jak dokazuje třeba GP MLV5721.
* Nabíječky pro kulaté články všech velikostí nabízí trh v nepřeberném množství. Při koupi dbejte, abyste dostali rychlonabíjecí, mikročipem řízený typ, který akumulátor nabije zhruba během jedné hodiny. Kvůli udržování článků v kondici (refresh) by měl dále být k dispozici alespoň jeden nabíjecí/vybíjecí program. Cenově příjemný kompromis představuje např. rychlonabíječka GP PowerBank Smart - k dodávce patří i čtyři NiMH mignon články o kapacitě 1800 mAh. Kdo potřebuje nabíjet mnoho různých niklových akumulátorů, tomu vyhoví Ansmann Energy 16 a Conrad Charge Manager 2010 - ovšem s cenou mezi 3000 a 3600 Kč. Refresh niklových akumulátorů provádějí rychlonabíječky nejlépe patentovaným reflexním nabíjecím postupem. Takové přístroje jsou postaveny kolem integrovaného obvodu firmy Galaxy Power a vzhledem k náročné technice jsou také patřičně drahé - jako třeba ReFLEX 200 multi z nabídky Conrad Electronic.

Nabíječka	Ansmann Powerline 5	Ansmann Energy 16	GP Power Bank smart	Conrad Charge Manager 2010	Conrad ReFLEX 200 multi	
Internet	www.ansmann.de	www.ansmann.de	www.conrad.cz	www.conrad.cz	www.conrad.cz	
Orientační cena s DPH (přepočet z EUR)	1 850 Kč	3 700 Kč	2 150 Kč	3 050 Kč	7 800 Kč	
Typy nabíjených článků	NiCd, NiMH	NiCd, NiMH	NiCd, NiMH	NiCd, NiMH	NiCd, NiMH	
Počet nabíjených článků	1-4x tužkové, 1x 9V blok	1-6x tužkové, 2x 9V Blok	4x tužkové, do AA	1-4x tužkové	4-16 akumulátorů v sérii	
Řízení nabíjení	Mikročip	Mikročip	Mikročip	Mikročip	Reflexní řadič	
Kritérium konce nabíjení	Delta-Peak	Delta-Peak	Delta-Peak	Delta-Peak	Delta-Peak	
Max. nabíjecí proud	900 mA	1000 mA	1600 mA	2000 mA	8000 mA	
Doba nabíjení NiCd článku 1000 mAh (cca)	80 min	60 min	70 min	35 min	10 min (v sérii)	
Kontrola nabíjení	LEDs	LEDs	LEDs	LC-Display	LEDs	
Programy	rychlonabíjení, vybíjení (stiskem tlačítka)	rychlonabíjení, refresh, kontrola vad	rychlonabíjení, vybíjení	nabíjení, vybíjení, vybíjení-nabíjení, refresh	reflexní nabíjení (refresh je zbytečný)	
Poznámka	-	současné nabíjení článků NiCd a NiMH možné	nerozezná NiCd a NiMH automaticky	přehledně zobrazí parametry článku na LC displeji	počet článků a nabíjecí proud se nastavují manuálně	
Hodnocení	Velmi rozšířená nabíječka, nemá však automatický refresh	Ideální pro uživatele, kteří nabíjejí mnoho článků různých velikostí	Levná rychlonabíječka se čtyřmi 1800mAh články NiMH (mignon AA)	Cenově dostupná víceúčelová nabíječka s podsvíceným displejem a připojením k PC	Drahá, velmi rychlá reflexní nabíječka spolehlivě odstraňující paměťový efekt i efekt „líné baterie“